ЧелСИ-ФАСАД SM-13
ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ

Универсальная цементная штукатурная смесь, предназначена для выравнивания поверхностей фасадов зданий и сооружений, стен внутри помещений перед нанесением декоративной штукатурки и финишным шпатлеванием. Подходит для помещений с повышенным влажным режимом (для ванных комнат, бассейнов и подвалов). 
Наносится ручным способом.
Смесь изготавливается в соответствии с ГОСТ 33083-2014.

[image: ]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
	
	SM-13

	Расход воды на 1 кг смеси, л
	0,18-0,22

	Фракция наполнителя (максимально), мм
	0,63

	Рекомендуемая толщина за одно нанесение, мм
	5-30

	Максимальная толщина нанесения при частичном нанесении, мм
	до 60

	Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м2
	15-16

	Прочность сцепления с бетонным основанием, не менее МПа
	0,3

	Прочность на сжатие, МПа
	5,0-7,5

	Жизнеспособность раствора, минут
	120

	Водоудерживающая способность, не менее, %
	95

	Время высыхания раствора (в зависимости от температуры и влажности), час.
	12-48

	Температура эксплуатации
	от -50 до +70℃

	Морозостойкость, не менее, циклов
	25

	Срок хранения, не менее, мес.
	12




УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.
- Температура воздуха                                            – от +5˚С до +30˚С;
- Температура основания                                       – от +5˚С до +30˚С;
- Температура воды затворения                             – от +10˚С до +20˚С; 
- Относительная влажность воздуха                      – не более 60%;
- Относительная влажность поверхности              – не более 5%;
[bookmark: _Hlk213932417]- Прочность основания                                            – не менее прочности отделочного покрытия.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОСНОВАНИЯ.
[bookmark: _Hlk213932608]Недеформирующиеся минеральные основания. Все виды бетонных оснований: монолитные и ячеистые бетоны, в том числе газобетон, пенобетон, шлакобетон, керамзитобетонные блоки и т.п. Все виды цементных оснований: цементно-песчаные, цементно-известковые и другие, в том числе цементные штукатурки. Также может использоваться на кирпичных основаниях. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ.
Основание должно быть не промёрзшим, ровным, прочным, сухим, не иметь загрязнений, обладать несущей способностью и соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Перед работами, необходимо удалить плохо держащиеся и осыпающиеся элементы, очистить поверхность от предыдущих покрытий и любых загрязнений, препятствующих сцеплению материала с поверхностью. 
[bookmark: _Hlk213933409]Влагопоглощающую поверхность необходимо обработать специальной грунтовкой на акриловой основе. Гладким и глянцевым поверхностям придать шероховатость. Плотное неокрашенное основание за 15-30 минут до штукатурных работ необходимо смочить водой.

[bookmark: _Hlk213933493]ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА.
Раствор смешивается в ёмкости с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких веществ. Для приготовления раствора использовать чистые ёмкости и инструменты. В ёмкость для приготовления раствора залить чистую воду (см. таблицу - расход воды на 1кг смеси). Количество воды подбирают опытным путём до получения требуемой консистенции*. Сухую смесь высыпают в воду при интенсивном перемешивании до получения однородной массы, не содержащей комков. Приготовленный раствор выдержать в течение 5-10 минут, затем снова тщательно перемешать. Раствор готов к применению. Рекомендуемое использовать приготовленный раствор в течении 120 минут (зависит от условий окружающей среды).
*превышение необходимого расхода воды сверх установленного может привести к снижению заявленных характеристик затвердевшего раствора.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ. 
Штукатурный раствор наносить на поверхность кельмой, стальным шпателем или теркой. 
Выравнивание перепадов до 30 мм. Готовую штукатурную смесь при ручном способе работ наносят набрасыванием или намазыванием. Затем выравнивают правилом. Подрезку нанесенного слоя производить в момент начала схватывания раствора правилом, снимая излишки и удаляя неровности. 
Для высококачественной штукатурки необходимо произвести затирку: по мере высыхания увлажненную поверхность затереть войлочной или резиновой теркой (для получения гладкой, не осыпающейся поверхности).
[bookmark: _Hlk226722479]Рекомендуется тепло-влажностный уход за оштукатуренной поверхностью в течение 2 суток после окончания штукатурных работ.
[bookmark: _Hlk226722316]Полученная поверхность после окончательного высыхания пригодна для приклеивания керамической плитки, нанесения финишных шпаклёвок, окрашивания. Последующие работы по оштукатуренным поверхностям выполняются не ранее чем через 72 часа. Сроки схватывания и высыхания зависят от климатических условий и толщины штукатурного слоя. 
Для окончательной отделки оштукатуренной поверхности рекомендуется использовать шпатлевочные смеси ЧелСИ.
Выравнивание перепадов более 30 мм. При наличии перепадов более 30 мм проводят предварительное выравнивание поверхности с помощью штукатурной смеси. Для этого штукатурную смесь наносят в несколько слоев, с обязательной сушкой каждого слоя. Толщина каждого слоя в данном случае не должна превышать 15 мм.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
[bookmark: _Hlk220666099]Смесь содержит цемент. Использовать средства защиты для глаз и кожи, работать в специальной одежде и обуви. Не допускать попадания сухой смеси или раствора в глаза и на кожу, при попадании в глаза – немедленно промыть проточной водой, после обратиться за помощью к врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.
Смеси сухие строительные упаковываются в прочные бумажные клапанные мешки весом по 25 кг.  Мешки со смесью укладываются на деревянные поддоны размером 1200х800 мм, упаковываются в полиэтиленовый колпак с обязательной обмоткой стрейч-плёнкой. Низ поддона застилается полиэтиленовой подстилкой. При данном виде упаковки, допускается хранения смеси как в закрытых складских помещениях, так и на складах открытого хранения. Перевозка смесей осуществляется как бортовым автомобильным грузовом транспортом, так и крытым. Из повреждённых мешков смесь пересыпать в целые мешки и немедленно использовать. При слёживаемости сухой смеси мешок встряхнуть. Дата изготовления указывается на мешке и в паспорте качества.
[bookmark: _Hlk213933995][bookmark: _Hlk213935012]Срок хранения в заводской упаковке в сухом помещении 12 месяцев со дня изготовления.
[bookmark: _Hlk226722539]
УТИЛИЗАЦИЯ.
Упаковка и затвердевшие остатки раствора утилизируются в соответствии с Правилами утилизации ТБО. Запрещается сливать раствор и высыпать сухую смесь в канализационные сети общего пользования.

	Смесь сухая штукатурная тяжелая для наружных работ, КП III, F25, ручного нанесения ГОСТ 33083-2014



[bookmark: _Hlk213934869]ВНИМАНИЕ! Данное техническое описание не может заменить профессиональной подготовки строителя при выполнении облицовочных работ. Строитель должен руководствоваться инструкциями и нормативными документами по ведению общестроительных работ и техники безопасности в строительстве. 
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