	ЧелСИ-КЕРАМОГРАНИТ SM-33
	(С1)


КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ

Применяется для укладки керамической и клинкерной плитки, керамогранита большого размера (до 600х600мм) на стены и полы. Применяется для внутренних и наружных работ. Применяется по нагреваемым поверхностям, в системе «теплый пол» и при воздействии отрицательных температур. Изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 56387-2018.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
	наименование характеристики
	SM-33

	Расход воды на 1 кг смеси, л
	0,18-0,22

	Максимальная фракция наполнителя, мм
	0,63

	Максимальная толщина клеевого слоя, мм
	15

	Расход сухой смеси на 1м2 при толщине слоя 1мм, кг
	от 1,3

	Способность к смачиванию, не менее, мин
	20

	Открытое время, не менее, мин
	20

	Жизнеспособность раствора, минут
	120

	Прочность сцепления с основанием, не менее, МПа
	0,5

	Время до пешего хождения, час.
	24

	Срок хранения, не менее, мес.
	12







УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ (рекомендации).
- Температура воздуха                                            – от +5˚С до +30˚С;
[bookmark: _Hlk214440752]- Температура основания                                       – от +5˚С до +30˚С;
- Температура воды затворения                             – от +10˚С до +20˚С;
- Относительная влажность воздуха                     – не более 60%;
- Влажность поверхности                                       – не более 6%;

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ.
В качестве основания подходят гипсокартонные, гипсоволокнистые листы, бетон, ячеистый бетон, кирпич, стяжки, штукатурки и шпатлевки на цементной и цементно-известковой основе.
При подготовке основания рекомендуется руководствоваться СП 71.13330.2017. Основание должно быть ровным и прочным, без отслоений и шелушения, тщательно очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, краски. Выемки и перепады до 5 мм рекомендуется за сутки до начала работ выровнять (можно использовать клей плиточный). Неровности больше 5 мм, отклонение по вертикали, необходимо устранить, использую штукатурку ЧелСИ SM-15. Влагопоглощающую поверхность необходимо обработать специальной грунтовкой на акриловой основе.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА.
Раствор смешивается в ёмкости с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких веществ. Для приготовления раствора используют чистые ёмкости и инструменты. В ёмкость для приготовления раствора залить чистую воду в соответствии с рекомендациями (см. таблицу - расход воды на 1кг смеси). Количество воды подбирается опытным путём до требуемой консистенции*. Сухую смесь постепенно высыпают в воду при интенсивном перемешивании до получения однородной массы, не содержащей комков. Приготовленный раствор выдержать в течение 5-10 минут, затем снова тщательно перемешать. Клей готов к применению. Рекомендуемое время использования приготовленного раствора 120 минут (зависит от условий окружающей среды).
*превышение необходимого расхода воды сверх установленного может привести к снижению заявленных характеристик затвердевшего раствора.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ. 
Раствор толщиной 3-15мм наносится при помощи кельмы на рабочую поверхность, а затем разравнивается зубчатым шпателем, желательно в одном направлении. Размер зубцов зависит от размера плитки – чем больше плитка, тем больше зубцы шпателя. Растворную смесь следует наносить на такую площадь основания, которую можно облицевать в течение 20 минут. Не рекомендуется укладывать плитку одна к другой. Минимальная ширина шва 2мм. Уложенные на стене плитки не сползают, их расположение корректировать в течение 10-20 минут после укладки. Свежеуложенную плитку оставляют на 24 часа, после чего швы между плитками расшивают «Затиркой для швов». 
Важно! Плитку перед укладкой не замачивать!
При наружных работах для повышения надежности крепления плиток и облицовок из камня рекомендуется дополнительно наносить клей на монтажную поверхность плиток ровным слоем 1мм. 
Свежие остатки клея могут быть удалены при помощи воды, засохшие – только механическим путем. 




ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
[bookmark: _Hlk220666099]Смесь содержит цемент. Использовать средства защиты для глаз и кожи, работать в специальной одежде и обуви. Не допускать попадания сухой смеси или раствора в глаза и на кожу, при попадании в глаза – немедленно промыть проточной водой, после обратиться за помощью к врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.
[bookmark: _Hlk220666143]Смеси сухие строительные упаковываются в прочные бумажные клапанные мешки весом по 25 кг.  Мешки со смесью укладываются на деревянные поддоны размером 1200х800 мм, упаковываются в полиэтиленовый колпак с обязательной обмоткой стрейч-плёнкой. Низ поддона застилается полиэтиленовой подстилкой. При данном виде упаковки, допускается хранения смеси как в закрытых складских помещениях, так и на складах открытого хранения. Перевозка смесей осуществляется как бортовым автомобильным грузовом транспортом, так и крытым. Из повреждённых мешков смесь пересыпать в целые мешки и немедленно использовать. При слёживаемости сухой смеси мешок встряхнуть. Дата изготовления указывается на мешке и в паспорте качества.
[bookmark: _Hlk213933995]Срок хранения в заводской упаковке в сухом помещении 12 месяцев со дня изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ.
Упаковка и затвердевшие остатки раствора утилизируются в соответствии с Правилами утилизации ТБО. Запрещается сливать раствор и высыпать сухую смесь в канализационные сети общего пользования.

	Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем для внутренних и наружных работ С1 ГОСТ Р 56387-2018



[bookmark: _Hlk220666160]ВНИМАНИЕ! Данное техническое описание не может заменить профессиональной подготовки строителя при выполнении облицовочных работ. Строитель должен руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и техники безопасности в строительстве. 
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