ЧелСИ-ГРАНИТ SM-35 (C1T)
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ СЕРЫЙ
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НАЗНАЧЕНИЕ꞉
Применяется для укладки керамической плитки и керамогранита до 1500 мм по одной из сторон (полы) и 600 мм по одной из сторон (стены и полы) внутри помещений и снаружи. Подходит для облицовки фасадов зданий и интерьера из натурального и искусственного камня, в том числе клинкерной плитки. Подходит для системы «Теплый пол». Для помещений с нормальным уровнем влажности, душевых и ванных комнат. Смесь изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 56387-2018.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
	
	SM-35

	Количество воды на 1 кг смеси, л
	0,18-0,22

	Толщина клеевого слоя, мм
	3-15

	Расход смеси (см. таблицу №1)
	От 1,3

	Жизнеспособность раствора, мин
	180

	Время укладки плитки, мин.
	20

	Время корректировки плитки, мин.
	20

	Время до пешего хождения, час.
	24

	Прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток, не менее МПа
	1,0

	Прочность клевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде, не менее МПа
	0,5

	Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания, не менее МПа
	0,5

	Прочность сцепления клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах, не менее МПа
	0,5

	Затирка швов, через час
	24

	Возможность хождения по облицованной поверхности, через час
	24

	Водоудерживающая способность, %
	98

	Морозостойкость, не менее циклов
	50



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.
Условия проведения работ:
· Температура воздуха	– от +5˚С до +30˚С;
· Температура основания	– от +5˚С до +25˚С;
· Температура воды затворения	– от +10˚С до +20˚С;
· Относительная влажность воздуха	– не более 75%;
· Относительная влажность поверхности	– не более 8%;
· Набор прочности предыдущего слоя	– не менее 50% от проектной мощности.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОСНОВАНИЯ.
Недеформирующиеся минеральные основания. Все виды бетонных оснований: монолитные и ячеистые бетоны, в том числе газобетон, пенобетон, шлакобетон и т.п. Все виды цементных оснований: цементно-песчаные, цементно-известковые и другие, в том числе цементные штукатурки. Также могут использоваться на кирпичных основаниях.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ.
При подготовке основания и проведении работ рекомендуется руководствоваться СП 71.13330.2017. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, старой краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью. Все глубокие повреждения поверхности (трещины, выбоины и др.) должны быть предварительно заделаны, металлические элементы должны быть защищены от коррозии. На гладких и глянцевых поверхностях необходимо выполнить насечку. Запрещается использование грунтовки типа ГС4 (бетон-контакт). Поверхность основания необходимо обработать соответствующей основанию грунтовкой в один или несколько слоев. После нанесения дать грунтовке высохнуть. Плотное неокрашенное основание за 15-30 минут до штукатурных работ необходимо смочить водой.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА.
Раствор смешивается в ёмкости с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких веществ, со скоростью вращения 400-800 оборотов в минуту. Для приготовления раствора используют только чистые ёмкости и инструменты. Раствор приготавливается в чистой воде. В ёмкость для приготовления раствора залить чистую воду в соответствии с рекомендациями. Количество воды подбирается опытным путём до требуемой консистенции. Сухую смесь высыпают в воду при интенсивном перемешивании до получения однородной массы, не содержащей комков. Приготовленный раствор выдержать в течение 5-10 минут, затем снова тщательно перемешать. Раствор готов к применению.

ВНИМАНИЕ! Раствор запрещается загущать сухой смесью или разбавлять водой, запрещается добавлять другие компоненты, смешивать смеси различных производителей. Запрещается смешивать цементные смеси с материалами, содержащие гипс. Запрещается смешивать гипсовые смеси с материалами, содержащие цемент.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Инструменты для штукатурных работ: кельма и зубчатый шпатель.

Размер зуба шпателя для облицовочных работ подбирается в соответствии с толщиной слоя нанесения и размера плитки.

Таблица 1 – Расход смеси и размер зубчатого шпателя в зависимости от размера плитки

	Длина плитки, мм
	до 100
	100-150
	150-200
	200-300
	300-600
	Более 600

	Толщина слоя, мм
	4
	6
	8
	10
	12
	12

	Размер зуба, мм
	4
	6
	8
	10
	12
	12

	Расход смеси
кг/кв.м
	1,1
	1,6
	2,2
	3,0
	3,8
	4,4



На предварительно подготовленное и загрунтованное основание или рабочую поверхность с помощью кельмы или зубчатого шпателя наносится приготовленный раствор толщиной 3-15 мм. Нанесённый раствор разравнивается зубчатым шпателем. На слой клея укладывается плитка и вдавливается. Внутренняя поверхность плитки должна плотно прилегать к клеевому раствору. Клеевой раствор должен покрывать не менее 80% приклеиваемой поверхности плитки. Укладка плитки должна быть завершена в течение 15 минут после затворения смеси. Корректировку положения плитки и отчистку её поверхности от излишков клеевого раствора необходимо осуществить в течение 20 минут после укладки плитки. Последующую затирку швов уложенной плитки допускается проводить через 24 часа после завершения облицовочных работ. Пеший ход – через 24 часа.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
Использовать средства защиты для глаз и кожи, работать в специальной одежде и обуви. Не допускать попадания сухой смеси или раствора на глаза и кожу, при попадании в глаза – немедленно промыть проточной водой и обратиться за помощью к врачу.
Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.
Смеси сухие строительные упаковываются в прочные бумажные клапанные мешки весом по 25 кг. Мешки со смесью укладываются на деревянные поддоны размером 1200х800 мм, упаковываются в полиэтиленовый колпак с обязательной обмоткой стрейч-плёнкой. Низ поддона застилается полиэтиленовой подстилкой. При данном виде упаковки, допускается хранения смеси как в закрытых складских помещениях, так и на складах открытого хранения. Перевозка смесей осуществляется как бортовым автомобильным грузовом транспортом, так и крытым. Из повреждённых мешков смесь пересыпать в целые мешки и немедленно использовать. При слёживаемости сухой смеси, мешок встряхнуть. Дата изготовления указывается на мешке и в паспорте качества.

Срок хранения в заводской упаковке в сухом помещении 12 месяцев со дня изготовления.
УТИЛИЗАЦИЯ.
Упаковка и затвердевшие остатки раствора утилизируются в соответствии с Правилами утилизации ТБО. Запрещается сливать раствор и высыпать сухую смесь в канализационные сети общего пользования.
ВНИМАНИЕ! Данное техническое описание не может заменить профессиональной подготовки строителя при выполнении облицовочных работ. Также строитель должен руководствоваться инструкциями и нормативными документами по ведению общестроительных работ и техники безопасности в строительстве.
Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании материала, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технологической поддержки ООО «Смеси и бетон». Компания не несет ответственности за дефекты в результате некорректного применения данного материала. Поскольку производство наших материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает свою актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у вас действующего на данный момент технического описания.: За актуальным и достоверным техническим описанием материала можно всегда обратиться к нашим менеджерам: тел.:8-922-72-66-134.
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