ЧелСИ- АРМИК WM-38
[image: ]КЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И АРМИРОВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Применяется при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов зданий и сооружений.
Предназначен для крепления пенополистирола и минераловатных плит на недеформирующиеся минеральные основания, а также для создания армирующего слоя с армирующей сеткой из стекловолокна по поверхности теплоизоляционных плит. Является высокопрочным, пластичным материалом удобным в работе. После набора прочности сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур.
Наносится ручным способом.
Смесь изготавливается в соответствии с ГОСТ
54359-2017.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
	Условное обозначение согласно ГОСТ
33740-2016
	Клеевой армирующий базовый состав на цементном вяжущем для систем фасадных теплоизоляционных
композиционных с наружными штукатурными слоями B5, Btb 2,4, Aab2, F75

	Цвет
	Cерый

	Расход смеси при толщине слоя 1мм, кг/м2 
	1,6

	Расход смеси кг/м2 при монтаже теплоизоляции
	4,0-5,0

	Расход смеси кг/м2 при создании армирующего слоя
	3,5

	Сохраняемость готового раствора в открытой таре, не менее, мин
	90

	Расход воды на 1 кг смеси, л.
	0,19-0,22

	Время высыхания, час
	от 12 до 72

	Прочность сцепления с бетонным
основанием через 28 суток не менее, МПа
	0,7 (класс Aab3)

	Прочность на растяжение при изгибе, МПа
	3,0 (класс Btb2,4)

	Класс прочности на сжатие
	B5

	Класс по морозостойкости
	F75

	Проведение работ при температуре (для стандартной версии)
	от +5 °С до + 30°С

	Проведение работ при температуре (для смеси с противоморозной добавкой)
	от -10 °С до + 30°С

	Температура эксплуатации
	от -50 °С до + 70°С



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.
· Температура воздуха	– от +5˚С до +30˚С;

· Температура основания	– от +5˚С до +25˚С;
· Температура воды затворения	– от +10˚С до +20˚С;
· Относительная влажность воздуха	– не более 75%;
· Относительная влажность поверхности	– не более 8%;
· Набор прочности предыдущего слоя	– не менее 50% от проектной прочности.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОСНОВАНИЯ.
Недеформирующиеся минеральные основания. Все виды бетонных оснований: монолитные и ячеистые бетоны, в том числе газобетон, пенобетон, шлакобетон и т.п. Все виды цементных оснований: цементно-песчаные, цементно-известковые и другие, в том числе цементные штукатурки. Также могут использоваться на кирпичных основаниях.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ.
При подготовке основания и проведении работ рекомендуется руководствоваться СП 71.13330.2017. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, старой краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью. Все глубокие повреждения поверхности (трещины, выбоины и др.) должны быть предварительно заделаны, металлические элементы должны быть защищены от коррозии. На гладких и глянцевых поверхностях необходимо выполнить насечку. Запрещается использование грунтовки типа ГС4 (бетон-контакт).
Поверхность основания необходимо обработать соответствующей основанию грунтовкой в один или несколько слоев. После нанесения дать грунтовке высохнуть. Плотное неокрашенное основание за 15-30 минут до штукатурных работ необходимо смочить водой.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА.
Раствор смешивается в ёмкости с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких веществ. Для приготовления раствора использовать чистые ёмкости и инструменты. В ёмкость для приготовления раствора залить чистую воду из расчета 0,19 – 0,22 литра на 1 кг (4,75 – 5,5 л. на 25 кг смеси). Количество воды подбирают опытным путём до получения требуемой консистенции. Сухую смесь высыпают в воду при интенсивном перемешивании до получения однородной массы, не содержащей комков. Приготовленный раствор выдержать в течение 5-10 минут, затем снова тщательно перемешать. Приготовленную растворную смесь можно использовать в течение 1,5 часов. ВНИМАНИЕ! Избыток воды приводит к снижению прочностных характеристик раствора.
* для более точного определения количества воды затворения вы можете обратиться в технологическую службу завода для получения актуального документа о качестве с указанием фактического расхода воды для данной партии продукции.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Инструменты для штукатурных работ: мастерок, стальной зубчатый полутерок, зубчатый шпатель и стальная двухметровая рейка.
Работы по нанесению клеевой смеси на монтажную поверхность производить разными способами. Выбор способа нанесения зависит от неровности основания. Неровность основания проверять двухметровой стальной рейкой.
При отклонении поверхности основания от 3 до 15 мм нанести клей на монтажную поверхность по контуру плиты полосой 3-5 см с разрывами и с отступом от края плиты 2-3 см. Толщина клеевого около 20 мм. Раствор наносится с помощью мастерка или при помощи зубчатого полутерка с размером зуба 10-12мм. Нанести клей пятнами или маячками с помощью мастерка. Количество пятен или маячков – 7-10 диаметром 8-10 см. Приложить плиту к стене сразу после нанесения клея. Прижать плиту к поверхности, после чего клеевой раствор должен покрывать не менее 40% монтажной поверхности. Удалить излишки раствора. Крепление фасадными дюбелями производить через 72 часа после монтажа плит. Количество дюбелей – не менее 5 штук. Перед созданием армирующего слоя поверхность плит отшлифовать наждачной бумагой и обеспылить. Для создания армированного слоя необходимо распределить раствор по поверхности полистирольной плиты ровным слоем, с помощью стального шпателя. На нанесённый раствор уложить армирующую сетку внахлест краёв сетки не менее 10 см. Сетку укладывать на свежий раствор. Нанести второй слой поверх армирующей сетки. Раствор второго слоя наносить сразу после укладки сетки. Толщина слоя ~ 3 -5 мм.
При отклонении поверхности основания не более 3 мм нанести клей на монтажную поверхность плиты сплошным слоем с отступом от края плиты 2-3 см. Толщина клеевого слоя – около 20 мм. Раствор нанести зубчатым шпателем с размером зуба 10 мм. Приложить плиту к стене сразу после нанесения раствора. Прижать плиту к
поверхности, после чего клеевой раствор должен покрывать не менее 40% монтажной поверхности. Удалить излишки раствора. Крепление фасадными дюбелями производить через 72 часа после монтажа плит. Количество дюбелей – не менее 5 шт. Перед созданием армирующего слоя поверхность плит отшлифовать наждачной бумагой, либо тёркой по пенопласту и обеспылить. Для создания армированного слоя необходимо распределить, с помощью зубчатого шпателя, раствор по поверхности плиты ровным слоем. Толщина слоя ~ 3-5 мм. На нанесённый раствор уложить армирующую сетку внахлест краёв сетки не менее 10 см. Сетку уложить на свежий раствор. Нанести второй слой поверх армирующей сетки. Раствор второго слоя нанести сразу после укладки сетки. Толщина слоя ~ 3-5 мм.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
Использовать средства защиты для глаз и кожи, работать в специальной одежде и обуви. Не допускать попадания сухой смеси или раствора на глаза и кожу, при попадании в глаза – немедленно промыть проточной водой, после обратиться за помощью к врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.
Смеси сухие строительные упаковываются в прочные бумажные клапанные мешки весом по 25 кг. Мешки со смесью укладываются на деревянные поддоны, упаковываются в полиэтиленовый колпак с обязательной обмоткой стрейч-плёнкой. Низ поддона застилается полиэтиленовой подстилкой. При данном виде упаковки,

допускается хранения смеси как в закрытых складских помещениях, так и на складах открытого хранения. Перевозка смесей осуществляется как бортовым автомобильным грузовом транспортом, так и крытым. Из повреждённых мешков смесь пересыпать в целые мешки и немедленно использовать. При слёживаемости сухой смеси мешок встряхнуть. Дата изготовления указывается на мешке и в паспорте качества.
Гарантийный срок хранения сухой смеси в неповреждённой фирменной упаковке в сухих помещениях – 12 месяцев с даты изготовления.
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