ЧелСИ-ГОРИЗОНТ НИВЕЛИР SM-99
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ НАЛИВНОЙ ПОЛ 
(высота укладки от 2 до 10 мм)

Пол наливной SM-99 предназначен для тонкослойного (2-10 мм.) выравнивания поверхностей (бетонных оснований, цементных стяжек) на несущих основаниях под различные напольные покрытия. Применяется внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Применяется в системах «теплый пол».
Является прочным, пластичным материалом удобным в работе. Наносится ручным или механизированным способом.
Характеризуется высокой адгезией к основанию, быстрым затвердеванием и низкой усадкой.
Максимальная крупность заполнителя – 0,63 мм.
Смесь изготавливается в соответствии с ГОСТ 31358.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
	
	SM-99

	Количество воды на 1 кг смеси, л
	0,22-0,26

	Толщина слоя пола, мм
	2-10

	Фракция наполнителя (максимально), мм
	0,63

	Расход при толщине слоя в 1 мм 
	1,6-1,7

	Жизнеспособность раствора, мин
	30

	Время до пешего хождения, час.
	6-8

	Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее МПа
	0,6

	Прочность на сжатие, не менее МПа
	16

	Срок хранения, не менее, мес.
	12




УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.
- Температура воздуха                                         – от +5˚С до +30˚С;
- Температура основания                                     – от +5˚С до +30˚С;
- Температура воды затворения                          – от +10˚С до +20˚С; 
- Относительная влажность воздуха                   – не более 60%;
- Влажность основания                                         – не более 5%;
- Прочность основания                                         – не менее 50% от проектной прочности.

[bookmark: _Hlk220673604]ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ.
Основание должно соответствовать требованиям СП29.13330.2011 «Полы».
Пригодны все цементные основания. Основание должно быть не промёрзшим, ровным, прочным, сухим, очищенным от пыли, жиров, краски и других загрязнений, и слабых участков (отслоений, шелушений и т.д.), препятствующих сцеплению материала с поверхностью. 
[bookmark: _Hlk220675040][bookmark: _Hlk220925823]При необходимости основание обработать грунтовкой на акриловой основе. Грунтовку нанести щеткой или валиком сплошным слоем без образования луж. Сильно впитывающие основания необходимо прогрунтовать дважды с интервалом в 1-2 часа грунтовками проникающего типа. Работы по заливке пола следует выполнять не ранее, чем через 4 часа с момента нанесения грунтовки. При использовании технологии «плавающая» стяжка, процедуру грунтования следует исключить.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА.
Для приготовления раствора используют чистые ёмкости и инструменты. Налейте в ёмкость необходимое количество чистой воды (см. таблицу - расход воды на 1кг смеси). Постепенно всыпайте сухую смесь в ёмкость с водой одновременно перемешивая ее при помощи специального миксера или дрели с насадкой для перемешивания сухих строительных смесей до получения однородной массы, не содержащей комков.
Приготовленный раствор выдержать в течение 5 минут, затем снова тщательно перемешать. Готовый к применению раствор использовать в течении 30 минут. 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ.
Приготовленную порцию раствора выливают вручную или при помощи насоса на поверхность основания и в течение 5-7 минут прокатывают игольчатым валиком до получения необходимой толщины. Для изготовления идеального горизонтального пола, через каждые 1,5-2,0 м выставляют маяки с использованием уровня или нивелира. При выравнивании поверхности тонким слоем (2-5мм) установка маяков не требуется.
Для ускоренного растекания раствора можно использовать широкий шпатель или алюминиевую рейку. Работу рекомендуется выполнять от наиболее удаленной от выхода стены. Соединение очередных партий раствора должно выполняться в течении 15-20 минут на расстоянии, необходимом для самопроизвольного слияния растекающихся порций раствора. При заливке больших площадей, если невозможно соблюдать технологию непрерывной заливки, целесообразно проводить работы захватками.
[bookmark: _Hlk220932121]Во время твердения наливного пола в течение первых двух дней следует избегать слишком быстрого высыхания поверхности, сквозняков, попадания прямых солнечных лучей. 
Последующие покрытия (паркет, линолеум и др.) желательно укладывать не ранее 2-5дней в зависимости от условий высыхания и толщины наливного пола. Максимальная прочность наступает через 28 дней. Эксплуатация системы «теплый пол» возможна не ранее 28 суток после нанесения раствора.

Время высыхания пола* и укладки напольных покрытий
	Последующее покрытие
	Количество дней выдерживания при толщине слоя наливного пола, мм

	
	2-5
	5-10

	Плитка
	2-3
	3

	Паркет, ламинат, полимерные покрытия и краска
	3-5
	7-8


* Время высыхания пола указано при условии температуры основания и окружающей среды 20°С, влажности воздуха не более 60% в проветриваемом помещении. Укладку на пол покрытия допускается производить при достижении остаточной влажности ≤1,0%, а при укладке паронепроницаемых покрытий и паркета ≤0,5%. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
Смесь содержит цемент. Использовать средства защиты для глаз и кожи. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться к врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.
Смеси сухие строительные упаковываются в прочные бумажные клапанные мешки весом по 25 кг.  Мешки со смесью укладываются на деревянные поддоны размером 1200х800 мм, упаковываются в полиэтиленовый колпак с обязательной обмоткой стрейч-плёнкой. Низ поддона застилается полиэтиленовой подстилкой. При данном виде упаковки, допускается хранения смеси как в закрытых складских помещениях, так и на складах открытого хранения. Перевозка смесей осуществляется как бортовым автомобильным грузовом транспортом, так и крытым. Из повреждённых мешков смесь пересыпать в целые мешки и немедленно использовать. При слёживаемости сухой смеси мешок встряхнуть. Дата изготовления указывается на мешке и в паспорте качества.
[bookmark: _Hlk213933995]Срок хранения в заводской упаковке в сухом помещении 12 месяцев со дня изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ.
Упаковка и затвердевшие остатки раствора утилизируются в соответствии с Правилами утилизации ТБО. Запрещается сливать раствор и высыпать сухую смесь в канализационные сети общего пользования.

	Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся (наливная) для устройства выравнивающих слоев под покрытие для умеренных нагрузок для внутренних работ (толщина укладки от 2 до 10 мм) Рк5, Btb 3,2, B12,5 ГОСТ 31358-2019.



ВНИМАНИЕ! Данное техническое описание не может заменить профессиональной подготовки строителя при выполнении работ. Строитель должен руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и техники безопасности в строительстве. 


image1.png




