«ЧелСИ-ПРОФИТ» SM-18
ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ C ПОНИЖЕННЫМ РАСХОДОМ

Штукатурка ЧелСИ-ПРОФИТ SM-18 – сухая строительная смесь на основе портландцемента и фракционированного песка (0,63 мм), модифицированная специальными добавками.  При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь, удобную для нанесения и последующего заглаживания. 
Применяется для выравнивания стен и потолков по бетонным, кирпичным, газо- и пенобетонным основаниям, по крупнозернистым цементным штукатуркам.
Для внутренних и наружных работ.
Для ручного и механизированного нанесения.  
Соответствует ГОСТ 33083-2014 (Смесь сухая штукатурная на цементном вяжущем КП II.F25/

СВОЙСТВА.
[image: ]Пластичность (легко наносится и выравнивается), низкий расход 12–13 кг /м2.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
	ПРОФИТ

	Количество воды 
	

	  на 1 кг смеси
	0,20–0,24  л.

	 на 25 кг смеси
	5,0–6,0  л.

	Фракция наполнителя (максимально)
	0,63 мм

	Толщина штукатурного слоя
	5–30  мм

	Расход смеси при слое 10 мм
	12–13 кг/ м2

	Прочность сцепления с основанием, не менее 
	0,3 МПа

	Прочность на сжатие, не менее
	4,0 МПа

	Жизнеспособность раствора (время выработки смеси)
	2 часа

	Время высыхания раствора, часов
	24 часа

	Водоудерживающая способность, не менее 
	95

	Морозостойкость, не менее циклов
	25




УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.
Условия проведения работ:
- Температура воздуха                                            – от  +5˚С до +30˚С;
- Температура основания                                       – от  +5˚С до +25˚С;
- Температура воды затворения                             – от  +15˚С до +18˚С; 
- Относительная влажность воздуха                      – не более 75%;
- Относительная влажность поверхности              – не более 4%;
- Набор прочности предыдущего слоя                   – не менее 50%  от проектной прочности.


РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОСНОВАНИЯ.
Недеформирующиеся минеральные основания. Подходит для бетонных оснований, а также оснований из газобетона, пенобетона, и т.п. Все виды цементных оснований: цементно-песчаные, цементно-известковые и другие, в том числе цементные штукатурки. Также могут использоваться на кирпичных основаниях. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ.
При подготовке основания и проведении работ рекомендуется руководствоваться СП 71.13330-2017. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, старой краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью. Все глубокие повреждения поверхности (трещины, выбоины и др.) должны быть предварительно заделаны, металлические элементы должны быть защищены от коррозии. На гладких и глянцевых поверхностях необходимо выполнить насечку. Запрещается использование грунтовки типа ГС4 (бетон-контакт). Поверхность основания необходимо обработать грунтовкой на стирол-акриловой основе в один или несколько слоев. После нанесения дать грунтовке высохнуть.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

При ручном способе нанесения:
Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой температурой от +15° до +18°С в соотношении 0,20-0,24 л. воды на 1 кг смеси (5,0-6,0л на мешок 25кг) и тщательно перемещать при помощи дрели с насадкой до получения однородной массы без комков, дать выстояться в течение 10 минут и перемешать вторично. ВНИМАНИЕ! Избыток воды приводит к снижению прочностных характеристик раствора. Приготовленную растворную смесь можно использовать в течение 2-х часов.
Готовую штукатурную смесь нанести на поверхность набросом или намазыванием, затем разровнять при помощи правила. Подрезку штукатурного слоя (удаление неровностей и наплывов) производить после схватывания растворной смеси. Время схватывания зависит от толщины слоя, температуры и влажности воздуха (6-12 часов с момента нанесения).
Для окончательной отделки оштукатуренной поверхности рекомендуется использовать шпатлевочные смеси ЧелСИ.
При механизированном способе нанесения:
Сухую смесь высыпать в бункер штукатурной станции. Расход воды для перемешивания установить в зависимости от требуемой констистенции растворной смеси.
Штукатурную смесь нанести на поверхность набрызгом полосами в один слой.
Разровнять при помощи правила, затем разровнять при помощи правила. Подрезку штукатурного слоя (удаление неровностей и наплывов) производить после схватывания растворной смеси. Время схватывания зависит от толщины слоя, температуры и влажности воздуха.
После подрезки поверхность затереть губчатой (войлочной) теркой, обильно смоченной водой, заполняя все оставшиеся неровности в нанесенном слое. Время полного высыхания штукатурки составляет 5-7 суток и зависит от температуры и влажности в помещении.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:В процессе работы и в течение последующих 3-х дней температура основания должна быть в интервале от +5 °С до +30 °С.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
Использовать средства защиты для глаз и кожи, работать в специальной одежде и обуви. Не допускать попадания сухой смеси или раствора на глаза и кожу, при попадании в глаза – немедленно промыть проточной водой, после обратиться за помощью к врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.
Смеси сухие строительные упаковываются в прочные бумажные клапанные мешки весом по 25 кг.  Мешки со смесью укладываются на деревянные поддоны размером 1200х800 мм, упаковываются в полиэтиленовый колпак с обязательной обмоткой стрейч-плёнкой. Низ поддона застилается полиэтиленовой подстилкой. При данном виде упаковки, допускается хранения смеси как в закрытых складских помещениях, так и на складах открытого хранения. Перевозка смесей осуществляется как бортовым автомобильным грузовом транспортом, так и крытым. Из повреждённых мешков смесь пересыпать в целые мешки и немедленно использовать. При слёживаемости сухой смеси, мешок встряхнуть. Дата изготовления указывается на мешке и в паспорте качества.
УТИЛИЗАЦИЯ.
Упаковка и затвердевшие остатки раствора утилизируются в соответствии с Правилами утилизации ТБО. Запрещается сливать раствор и высыпать сухую смесь в канализационные сети общего пользования.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ СУХОЙ СМЕСИ В НЕПОВРЕЖДЁННОЙ ФИРМЕННОЙ УПАКОВКЕ 
В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
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